铆接技术操作规程（B标准）

- 主题内容与适用范围

本标准规定了铆钉连接、操作规矩。

本标准适用于本厂铆焊结构件的铆接操作。

2、 引用标准

GBJ205 钢结构工程施工及验收规范

YB/JQ101.10 钢铁企业机修设备制造通用技术条件 焊接结构件

3、 准备工作 
3．1熟悉图纸和工艺要求，核对所用的铆钉，并检查要铆工件。

3．2准备好铆接用的工具和设备。

3．2．1检查风钻或理发钻是否良好，铰刀按孔径选用。

3．2．2热铆用加热炉按具体条件选用，对焦碳炉还要检查鼓风机。

3．2．3清洗铆钉枪，并在木板上试打，以检查风压、窝蛋冲击力量。按铆钉头选用合适的铆钉窝头或冲头。

3．3清理场地，便于工件放平和铆接操作，多人合作的则要先明确分工。

4、 铆接

4．1、铆接和焊接交错时，须先焊后铆，且焊后经矫正才可铆接。

4．2、铆前工件放平，钉孔对齐，并用螺栓拧紧使结合面靠紧。螺栓分布要均匀，不得少于占钉孔数，重要产品要上一半或全部螺栓，然后边铆边卸。

4．3、对孔中心偏移的，要修正，所有的钉孔要同心。铰孔应先铰无螺栓的，铰好后上螺栓，再铰原上好螺栓的孔。

4．4、铆钉长度要根据连接件的总厚度、钉孔与钉杆直径间隙和铆接方式等选择，并经试验确定。按标准孔径的钉长度确定，可参考公式：

半圆头铆钉：L=1.12S +1.4d

沉头铆钉： L=1.12S+ 0.8d

半沉头铆钉：L=1.12S+ 1.1d

平头铆钉： L=S+ S1

式中，d-铆钉直径（mm,标准）：s-连接板的总厚度（mm）；s1-斜长（mm，见表1）

表一为：斜长数值表。

钉直径：13、16、19、22、25、28、31、34、37

斜长：6.5、7、11、13、14.5、16、17、19、21

4．5、冷铆

4．5．1、手工冷铆的钉的直径小于8mm，铆钉枪铆的铆钉不得超过13mm。对于钢铆钉用前要进行退火，以提高塑性。

4．5．2、铆接时，要压紧板料接头后才用手锤镦粗钉杆，锤击次数不可过多以防裂纹。

4．5．3、钉杆伸出部位应镦成钉头状，并与板面粘密。

4．5．4、铆钉人和顶钉人要左右偏开，协调一致，不准对铆。

4．6、热铆

4．6．1、根据铆钉的材质、施铆方式的确定铆钉的加热温度一般铆钉加热温度为1000-1100cC，铆钉的终铆温度为：450-600cC。

4．6．2、铆钉加热要均匀，过热和加热不足的铆钉不能用。

4．6．3、烧钉人与接钉人要密切配合，动作准确。接钉后应立即敲掉铆钉上的氧化皮并迅速穿钉。

4．6．4、顶把顶钉要快，顶把应与钉头中心成一条直线。

4．6．5、钉杆的伸出部分要镦成钉头状，钉头与工件表面应密粘，且钉杆要充满钉孔。铆钉一变黑即停止铆接。

4．6．6、窝钉、窝头一旦过热需更换。

5、对于要求高的气密件要镦缝后敛板缝。

6、铆接完后必须检查，发现缺陷应铲掉重新铆接，拆除时注意不损伤构件。

附录一 铆钉的允许偏差

| 相次 | 项目 | 示意图 | 允许偏差 | 偏差原因 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铆钉头的周围全部与被铆板 迭不密贴 |  | 不允许 | - 铆钉和钉杆在连接处有凸起部分 - 铆钉头示顶紧 | - 外观检查 - 用厚0.1mm的塞尺检查 |
| 2 | 铆钉头周围部分与被铆板迭不密贴 |  | 不允许 | 顶把位置歪斜 | - 外观检查 - 用厚0.1mm的塞尺检查 |
| 3 | 铆钉头裂纹 |  | 不允许 | - 加热速度 - 铆钉钢材质量不良 | 外观检查 |
| 4 | 铆钉头刻伤 |  | a≤2.0mm | 铆接不良 | 外观检查 |
| 5 | 铆钉头偏心 |  | b≤d/10 | 铆接不良 | 外观检查 |
| 6 | 铆钉头不完整 |  | a+b≤d/10 | - 铆钉杆长度不够 - 铆钉头顶压不正 | 外观检查并用样板检查 |
| 7 | 铆钉头过小 |  | a+b≤d/10 c≤a/20 | 铆模过小 | 外观检查并用样板检查 |
| 8 | 铆钉头周围有正边 |  | a≤0.3mm 0.5mm≤b ≤3.0mm | 钉杆过长 | 外观检查 |
| 9 | 铆模刻伤钢材 |  | b≤0.5mm | 铆接不良 | 外观检查 |
| 10 | 铆钉头表面不平 |  | a≤0.3mm | - 铆钉钢材质量不良 - 加热过度 | 外观检查 |
| 11 | 铆钉歪斜 |  | 板迭厚度的3%但不得大于3.0mm | 扩孔不正 | - 外观检查 - 测量相邻铆相得中心距离 |
| 12 | 埋头不密贴 |  | a≤d/b | - 划边不准确 - 钉杆过短 | 外观检查 |
| 13 | 埋头凸出 |  | a≤0.5mm | 钉杆过长 | 外观检查 |
| 14 | 埋头凹进 |  | a≤0.5mm | 钉杆过短 | 外观检查 |
| 15 | 进头钉周围有部分或全部缺边 |  | a≤d/10 | - 钉杆过短 - 划边不准确 | 外观检查 |