铆接工艺中铆钉的品种、选择及用途

铆钉的用途简介 
半圆头铆钉主要用于随较大横向载荷的铆接场合，应用最广。 
平锥头铆钉由于钉头肥大，能耐腐蚀，常用于船壳、锅炉水箱等腐蚀强烈的铆接场合。 
沉头、1200沉头铆钉主要用于表面须平滑，随载荷不大的铆接场合。 
半沉头、1200半沉头铆钉主要用于表面须平滑，随载荷不大的铆接场合。 
平头铆钉用于随一般载荷的铆接场合。 
扁平头、扁圆头铆钉主要用于金属薄板或皮革、帆布、木料等非金属材料的铆接场合。 
大扁平头铆钉主要用于非金属材料的铆接场合。 
半空心铆钉主要用于随载荷不大的铆接场合。其头型的选项用，可参照上述各种实心铆钉的介绍。 
无头铆钉主要用于非金属材料的铆接场合。 
空心铆钉重量轻，钉头弱，用于随载荷不大的非金属材料的铆接场合。 
管状铆钉用于非金属材料的不随载荷的铆接场合。 
标牌铆钉主要用于铆接机器、设备等上面的铭牌。 
抽芯铆钉是一类单面铆接用的铆钉，但须使用专用工具——拉铆枪（手动、电动、的了动）进行铆接。这类铆钉特别适用于不便采用普通铆钉（须从两面进行铆接）的铆接场合，故广泛用于建筑、汽车、船舶、飞机、机器、电器、家具等产品上。其中以开口型扁圆头抽芯铆钉应用最广，沉头抽芯铆钉适用于表现需要平滑的铆接场合，封闭型抽芯铆钉适用于要求随较高载荷和具有一定密封性能的铆接场合。 
击芯铆钉是另一类单面铆接的铆钉，铆接时，用手锤敲击铆钉头部露出钉芯，使之与钉头端面平齐，即完成铆接操作，甚为方便，特别适用于不便采用普通铆钉（须从两面进行铆接）或抽芯铆钉（缺乏拉铆枪）的铆接场合。通常应用扁圆头击芯铆接，沉头击芯铆钉适用于表面需要平滑的铆接的场合。

| 序号 | 品种名称与标准号 | 规格范围 | 技术条件或材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半圆头铆钉* GB867—86 | 0.6—16 | 按GB116—86规定: 碳素钢： A.不经处理； B.镀锌钝化 不锈钢: A.不经处理 铜及其合金: A.不经处理； B.钝化 铝及其合金: A.不经处理； B.阳极氧化 |
| 2 | 半圆头铆钉(粗制)* GB863.1—86 | 12—36 |  |
| 3 | 小半圆头铆钉(粗制)* GB863.2—86 | 10—36 |  |
| 4 | 平锥头铆钉* GB868—86 | 2—16 |  |
| 5 | 平锥头铆钉(粗制) GB864—86 | 12—36 |  |
| 6 | 沉头铆钉* GB869—86 | 1—16 |  |
| 7 | 沉头铆钉(粗制) GB865—86 | 12—36 |  |
| 8 | 半沉头铆钉 GB870—86 | 1—16 |  |
| 9 | 半沉头铆钉(粗制) GB866—86 | 12—36 |  |
| 10 | 120o沉头螺钉 GB954—86 | 1.2—8 |  |
| 11 | 120o半沉头螺钉 GB1012—86 | 3—6 |  |
| 12 | 平头铆钉* GB109—86 | 2—10 |  |
| 13 | 扁平头铆钉 GB872—86 | 1.2—10 |  |
| 14 | 扁圆头铆钉 GB871—86 | 1.2—10 | 按GB116—86规定: 碳素钢： A.不经处理； B.镀锌钝化 不锈钢: A.不经处理 铜及其合金: A.不经处理； B.钝化 铝及其合金: A.不经处理； B.阳极氧化 |
| 15 | 大扁圆头铆钉 GB1011—86 | 2—8 |  |
| 16 | 扁圆头半空心铆钉* GB873—86 | 1.2—10 |  |
| 17 | 大扁圆头半空心铆钉 GB1014—86 | 2—8 |  |
| 18 | 扁平头半空心铆钉 GB875—86 | 1.2—10 |  |
| 19 | 平锥头半空心铆钉 GB1013—86 | 1.4—10 |  |
| 20 | 沉头半空心铆钉 GB1015—86 | 1.4—10 |  |
| 21 | 120o沉头半空心铆钉 GB874—86 | 1.2—8 |  |
| 22 | 无头铆钉 GB1016—86 | 1.4—10 |  |
| 23 | 空心铆钉* GB876—86 | 1.4—6 |  |
| 24 | 管状铆钉 GB975—86 | 0.7—20 | 按GB116—86规定: 碳素钢： A.不经处理； B.镀锌钝化 不锈钢: A.不经处理 铜及其合金: A.不经处理； B.钝化 C.镀锡 D.镀银 |
| 25 | 标牌铆钉* GB827—86 | 1.6—5 | 同序号14相同 |
| 26 | 开口型扁圆头抽芯铆钉* GB12618—90 | 2.4—6.4 | 按GB12619—90规定: 铝及铝合金: A.不经处理； B.镀锌纯化； C.喷塑； D.喷漆 钢（钉体）： A.不经处理 不锈钢（钉体）： A.不经处理 钢(钉芯): A.不经处理; B.镀锌纯化 铝合金(钉芯): A.不经处理 不锈钢(钉芯): A.不经处理 |
|  | 开口型沉头抽芯铆钉* GB12617—90 | 3—6.4 |  |
| 28 | 封闭型扁圆头抽芯铆钉* GB12615—90 | 3—6.4 |  |
| 29 | 封闭型沉头抽芯铆钉* GB12616—90 | 3—6.4 |  |
| 30 | 扁圆头击芯铆钉* GB/T5855.1—1995 | 3—6.4 | 按GB15855.3—1995规定: 铝合金(钉体): A.不经处理 钢(钉体): A.不经处理 钢(钉芯): A.采取防锈措施 |
| 31 | 沉头击芯铆钉* GB/T15855.2—1995 | 3—6.4 |  |